安阳市第五中学扬帆楼网架维修维护工程做法说明

扬帆楼网架因年代久远，现网架上油漆起皮情况严重，极不美观，亟待维修。为了改善扬帆楼网架的整体美观安全环境，现我校决定对扬帆楼网架进行除锈刷漆维修维护工作。

具体做法：第一步 根据腐蚀情况检查排查更换锈蚀严重的网架杆件构件。

第二步 (1)表面准备工作:清理层上的杂物及起皮油漆，先清洗除锈和脱皮部位，采用机械除锈的方法可用电动角磨机和钢丝刷沾清洗液进行除锈。尽量达到手工除锈等级St2级（彻底的手工和动力工具除锈钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物）。不要除锈过度，影响网架壁厚。

(2)涂料涂装方法:采用手工刷涂或滚涂方式进行。

(3)游泳馆涂装要求年限10至15年，四级腐蚀等级查表:底漆采用环氧富锌底漆二道厚度70μm，中间漆采用环氧云铁中间漆二道厚度100μm，丙烯酸聚氨酯面漆两道厚度70μm，总厚度不低于240μm。

(4)涂刷工艺:除锈后网架表面底漆涂刷一遍，间隔1~6小时(20℃)或涂层干燥时进行下一遍施工。

由于网架下方为运动场地，施工时候需要对场地进行覆盖保护，确保油漆不对场地造成污染。除锈的垃圾，需要外运到合适位置。

安阳市第五中学

2024年3月25日